Cyklus prádelenského ošetření prádla

- postup, jaký bude zadavatel používat při testování vzorků na srážlivost

- každý prádelenský cyklus se skládá ze čtyř níže uvedených fází

Praní:

Praní probíhá v 13 komorové tunelové pračce (3 komory předpírka, 6 komor hlavní praní, 3 komory máchání, 1 komora neutralizace)

Prací takt 180 vteřin

Teplota v hlavním praní 60C

Odvodnění

Vysokotlaký odvodňovací lis

Tlak 32bar

Čas stlačení 30-45 vteřin

Sušení

Sušení probíhá v průchozích bubnových sušičích

Teplota sušení 120C

Čas sušení 8-15 min

Žehlení

Žehlení probíhá na dvouválcovém kalandru při teplotě 180C