Technická specifikace

Část 2 – Bílé papírové ručníky

Zadavatel požaduje papírové ručníky dle následující specifikace:

- barevné provedení: bílá;

- skládané ZZ způsobem nebo s překladem VV;

- rozměr 220 x 320 mm;

- materiál 100% celulóza;

- minimálně dvouvrstvé.

Počet kusů (listů) v balení – 150 ks

Požadované Zboží musí dále splňovat tyto požadavky:

- savost, čímž se rozumí schopnost Zboží nasát 6násobek své hmotnosti (absorpce kapalin) – zadavatel požaduje tuto vlastnost nabízeného Zboží doložit certifikátem z nezávislé laboratoře dle ČSN EN ISO 9073-6 odst. 5, přičemž na tomto certifikátu bude vždy uveden alespoň název a katalogové číslo výrobku;

- netrhavost, čímž se rozumí pevnost v tahu, kterou zadavatel požaduje doložit certifikátem z nezávislé laboratoře, tj. laboratoře nezávislé na účastníkovi zadávacího řízení, dle testovací normy ČSN EN 29073-3, přičemž na tomto certifikátu bude vždy uveden alespoň název a katalogové číslo výrobku, a která musí být:

  - za sucha v podélném směru minimálně 14N a příčném směru minimálně 13N;

  - za mokra v podélném směru minimálně 6N a příčném směru minimálně 5N.

Splnění všech požadavků zadavatele doloží účastník zadávacího řízení v nabídce rovněž technickými listy, certifikáty nebo jinými osvědčeními vydanými výrobcem nabízeného Zboží, a to včetně výše výslovně požadovaných certifikátů a čestného prohlášení účastníka zadávacího řízení o stálobarevnosti nabízeného Zboží.